# uv紫外线老化测试设备工作原理

一、uv紫外线老化测试设备自然波长

uv紫外线老化测试设备可以很快地提供试验结果。它们所采用的短波长UV比目前地球上通常找到的UV光波更为强烈。尽管这些比自然波长短许多的UV光能够最大程度地加速试验，但它同时也会对某些材料造成不符和实际的退化破坏。

标准定义发射300nm以下的光能低于总输出光能2％的一种荧光紫外灯，通常称为UV-A灯；发射300nm以下的光能大于总输出光能10％的一种荧光紫外灯，通常称为UV-B灯；

紫外区分UV-A波长范围为315-400nm；UV-B波长范围为280-315nm；

uv紫外线老化测试设备适用于多种工业产品的性能可靠性试验，紫外老化试验箱参照GB/T14522-1993，GB/T16585-1996及GB/T16422.3-1997等相应标准条款设计制造。紫外老化试验箱符合ASTMD4329、D499、D4587、D5208、G154、G53；ISO4892-3、ISO11507；EN534；PREN1062-4、BS2782；JISD0205；SAEJ2020等紫外线老化试验标准。

二、技术指标：

1.工作室尺寸：深450×宽1170×高500㎜；

2.外形尺寸：580×1280×1450㎜；

3.温度范围：RT＋10℃～70℃；

4.湿度范围：90～98%R•H；

5.温度均匀度：2℃；

6.温度波动度：±0.5℃；

7.控温方式：PID自整定控温方式；

8.灯中心距离：70㎜；

9.样品与灯中心距离：50㎜；

10.标准试件尺寸：75×150㎜厚度5㎜；

11.水槽水深要求：25㎜，自动控制；

12.有效辐照区域：900×210㎜；

13.紫外线波长：UV-A波长范围为315-400nm；

14.UV-B波长范围为280-315nm；

15.试验时间：0～999H可调；

16.黑板温度：40℃～65℃；

17.紫外光、凝露时间交替可调；

三、模拟雨水和露水的影响：

uv紫外线老化测试设备在户外的材料与湿气接触的时间，每天可以长达12小时，研究结果表明造成这种户外潮湿的主要原因是露水，而不是雨水。紫外光加速耐候试验机通过一系列独特的冷凝原理来模拟户外的湿气影响。在设备的冷凝循环圈中，在箱体的底部有一蓄水箱，并对其进行加热来产生水汽。热蒸汽使试验箱内的相对湿度维持在100％，并且保持一个相对高温。产品的设计确保测试试件实际上构成试验箱的侧壁，从而试件的背面则暴露在室内仪器空气中。室内空气的冷却效用导致试件表面温度下降到低于蒸汽温度几度的水平。这一温差的出现导致试件在整个冷凝循环过程中，其表面始终有冷凝生成的液态水。这种冷凝产物是很稳定的纯净蒸馏水。这种纯净水提高了试验的再现率，而同时避免了水渍问题。

由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达12小时，因此紫外光加速耐候试验机的潮湿周期一般持续几小时。我们建议每一冷凝周期至少持续4小时。注意到设备中的UV曝晒和冷凝曝晒是分别进行的，与实际气候条件是一致的。

uv紫外线老化测试设备对于某些应用过程而言，水喷淋能更好的模拟最终使用的仪器条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的机械侵蚀是极其有用的。屋面、汽车材料和在金属建筑或结构上使用的涂料经常会遭遇到突然的温度剧变。例如在炎热的夏季中，当热量堆积后突然由于暴雨而消散。这种温度剧变的后果对于许多材料而言是一种挑战。紫外光加速耐候试验机/喷淋型就是为再现这种条件而专门设计的。

uv紫外线老化测试设备由于经常遭到来自雨水的冲刷，木材的涂料层，包括油漆和着色剂，会出现相应的侵蚀现象。近期研究结构表明，这种雨水冲刷动作可以将材料表面有防降解作用的涂料层冲刷掉，从而将材料本身直接曝晒在UV和水分的破坏性影响之下。这一过程可以重复多次，从而导致一种材料退化现象，而单靠冷凝方式是无法再现的。